Разделитель  для фьюзинга «Кедр»

Способ применения:

Тщательно перемешайте 1 часть порошка с 4-5 частями воды до полного растворения. Равномерно нанесите полученную смесь на рабочую поверхность, плиту или форму при помощи кисти с мягкой щетиной. После обработки дайте раствору высохнуть при комнатной температуре в течении 8-12 часов, либо в  приоткрытой печи при температуре  280 С®  в течении 20 мин. После полного высыхания (или остывания) полочка готова к применению. Раствор разделителя имеет цветной пигмент для удобства нанесения.

Рекомендации:

- Перед закладкой стекла на полочку,  протрите ее кистью или рукой для образования тонкого слоя пыли на ее поверхности

- Перед следующим использованием удалите отработанный слой при помощи шпателя, либо скребка

- Емкость с разделительным раствором храните в закрытой таре. Перед следующим применением разделительный порошок следует тщательно перемешать. Раствор не имеет срока годности

- При рабочей температуре до 700 С® разделитель можно использовать многократно

- Рекомендуемая температура использования до 850 С®

Внимание: Разделительный порошок содержит смесь кристаллических кремнеземов и силиката.  Не вдыхайте. Работайте в респираторной маске и защитных очках. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Обратитесь к врачу, если раздражение не проходит.

Содержит: гидрат глинозема, кристаллический кремнезем и силикаты.                                                                                                                                     Хранить банку с порошком в закрытом виде, избегайте попадание влаги. Срок годности не ограничен.